# Bestektekst Foil-Coat® Inside Hardcover

Specificaties:

46:				Schilderwerk: Foil-Coat® Inside, folie beschermingssysteem

0.	Zelfklevend Folie systeem, Foil-Coat Inside

- Fabrikaat:	Foil-Coat

Baron Frans du Fourstraat 2/4

2300 Turnhout

2.	*

Folie systeem

Systeem aan te brengen op ondergronden  conform voorschriften, zoals omschreven in het Foil-Coat® handboek

3.	*

Dikte film

220 micron conf. ISO 534 incl. Lijmlaag

4.	*

Treksterkte

22 N/mm2 conf. DIN 53455

5.	*

Applicatie temperatuur

Applicatie tussen 12°- 28° graden Celsius

- *

Glans

50% (45 GU) conf. ISO 2813

7.	*

Kleefkracht

- aanvangskleefkracht	300 N/mm2 vlgs. Finat  FTM- RVS

- eindkleefkracht 450 N/mm2 vlgs. Finat. FTM-RVS

8.	*

Kleur

- kleur nader te bepalen,

Foil-Coat kleur conform kleurenkaart

10. 	 Foil-Coat® aan te brengen op genoemde onderdelen:

Foil-Coat Belgie BVBA Baron Frans du Fourstraat 2/4 2300 Turnhout

Tel.; 014 –709055  Fax 014-709066 E-mail info@foil-coat.be

Foil-Coat is een gedeponeerd merk van Foil-Coat International BV