# \\W2k3-sbs01\mydocuments\LEVERANCIERS\FOIL-COAT\Logo Foil-Coat Belgie\Foil-Coat Belgie FC b.jpg

# Bestektekst Foil-Coat® Inside Hardcover

**Specificaties:**

46: Schilderwerk: Foil-Coat® Inside, folie beschermingssysteem

0. Zelfklevend Folie systeem, Foil-Coat Inside

1. Fabrikaat: Foil-Coat

 Baron Frans du Fourstraat 2/4

 2300 Turnhout

2. \*

Folie systeem

Systeem aan te brengen op ondergronden conform voorschriften, zoals omschreven in het Foil-Coat® handboek

 3. \*

Dikte film

220 micron conf. ISO 534 incl. Lijmlaag

 4. \*

Treksterkte

 22 N/mm2 conf. DIN 53455

 5. \*

Applicatie temperatuur

Applicatie tussen 12°- 28° graden Celsius

1. \*

Glans

50% (45 GU) conf. ISO 2813

7. \*

Kleefkracht

- aanvangskleefkracht 300 N/mm2 vlgs. Finat FTM- RVS

- eindkleefkracht 450 N/mm2 vlgs. Finat. FTM-RVS

8. \*

Kleur

 - kleur nader te bepalen,

 Foil-Coat kleur conform kleurenkaart

 10. Foil-Coat® aan te brengen op genoemde onderdelen:

Foil-Coat Belgie BVBA Baron Frans du Fourstraat 2/4 2300 Turnhout

Tel.; 014 –709055 Fax 014-709066 E-mail info@foil-coat.be

Foil-Coat is een gedeponeerd merk van Foil-Coat International BV