# \\W2k3-sbs01\mydocuments\LEVERANCIERS\FOIL-COAT\Logo Foil-Coat Belgie\Foil-Coat Belgie FC b.jpg

# Bestektekst Foil-Coat®

**Specificaties:**

46: Schilderwerk: Foil-Coat®, folie beschermingssysteem

0. Zelfklevend Folie systeem

1. Fabrikaat: Foil-Coat

Baron Frans du Fourstraat 2/4

2300 Turnhout

2. \*

\ Folie systeem

Systeem aan te brengen op ondergronden conform voorschriften, zoals omschreven in het Foil-Coat® handboek

3. \*

\ Dikte film

90 micron conf. ISO 534 incl. Lijmlaag

4. \*

\ Treksterkte

22 N/mm2 conf. DIN 53455

5. \*

\ Rek

50% conf. DIN 53455

1. \*

\ Glans

50% (85 GU) conf. ISO 2813

7. \*

\ Kleefkracht

- aanvangskleefkracht 540 N/mm2 vlgs. Finat FTM- RVS

- eindkleefkracht 720 N/mm2 vlgs. Finat. FTM-RVS

8. \*

\ Kleur

- kleur nader te bepalen,

uitvoering in standaard Foil-Coat kleur conform kleurenkaart

10. Foil-Coat® aan te brengen op genoemde onderdelen:

Foil-Coat Belgie BVBA Baron Frans du Fourstraat 2/4 2300 Turnhout

Tel.; 014 –709055 Fax 014-709066 E-mail info@foil-coat.be

Foil-Coat is een gedeponeerd merk van Foil-Coat International BV